ADDITIVE TEA

Аналог BONDERITE S-FN 7400

ВОДНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ПРИМЕНЯЕМЫЙ МЕТОДОМ ОКУНАНИЯ И РАСПЫЛЕНИЯ
Техническое описание продукта
Область применения: Пассивация стали и чугуна для временного хранения в закрытых помещениях.
Добавляется в воду:

- в тестах на герметичность полых деталей, например, радиаторов и бензобаков;

- в заборный коллектор систем охлаждения;

- систем охлаждения при тесте двигателей;

- при высокочастотной закалке;

- слабощелочные и нейтральные моющие растворы для усиления защиты от коррозии.

Рабочий процесс: Применяется методом окунания распыления особенно в последней стадии много зонных систем.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТА
Состав: Органические ингибиторы коррозии.
Внешний вид: Прозрачная, ярко-желтоватая жидкость
Цвет продукта зависит от сырья, поэтому не исключено его изменение; эффективность продукта от этого не ухудшается
Плотность: 1,05 ± 0,02 г/см3 (20C, по DIN 51757)
Растворимость в воде: в любых пропорциях
Морозостойкость: > -5 °C
Срок хранения: 2 года в закрытой заводской упаковке (0-40°C)
pH: 10.1 ± 0.3 (10 г/л в деминерализованной воде, 20°C по DIN 51369)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Рабочая концентрация: 5-20 г/л для стали
15-30 г/л для чугуна
Рабочая температура: 15° —  80°C
Время обработки: 0,5-3 мин
Продолжительное время обработки может привести к изменению цвета цветных металлов.
Определение концентрации: Методом титрования
Фактор титрования (ТФ): 2,4 г/(л*мл)
Объем образца: 100 мл
Кислота: 0,5 н. соляная кислота
Точка эквивалентности: pH 3,6
Индикатор: метилоранж
Концентрация (г/л) = TF * кол-во израсходованной кислоты в мл
Пенообразование: При применении в пределах данной концентрации и температуры пена не создает помех.
Утилизация продукта: Нейтрализация технической серной или соляной кислотой. Обработка сточных вод может потребоваться в связи с возможным накоплением внесенных загрязнений в раствор. Размещение отходов производить в
соответствии с местными нормами.
Особые замечания: Противокоррозионная защита повышается, если применять обессоленную воду вместо водопроводной воды, и хранить изделия при более низкой относительной влажности воздуха в защищенных от воздействия погоды
местах.